| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frostschutzschichten |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |
|  | FROSTSCHUTZSCHICHTEN |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |
| 1.1 | In Verkehrsflächen der Bauklassen III bis IV. |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen der Bauklasse V. |  |  |  |  |
| 1.3 | In Verkehrsflächen der Bauklasse VI. |  |  |  |  |
| 1.4 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |
| 1.5 | In Verkehrsflächen für ländl. Wege. |  |  |  |  |
| 1.6 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |
| 3.1 | Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchstens 5 M.-% Feinanteile |  |  |  |  |
| 3.2 | Feinanteil... |  |  |  |  |
| 4.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 %. |  |  |  |  |
| 4.2 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % |  |  |  |  |
| 4.3 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.4 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.5 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.6 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 %. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.7 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.8 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. |  |  |  |  |
|  | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |
| 5.1 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |
| 5.2 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |
| 6.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |
| 7.1 | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. |  |  |  |  |
| 7.2 | Abgerechnet wird ... |  |  |  |  |

| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frostschutzschichten |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |
|  | FROSTSCHUTZSCHICHTEN |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen. | 1,000 | m2 | ............ | ............ |
| 1.1 | In Verkehrsflächen der Bauklassen III bis IV. |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen der Bauklasse V. |  |  |  |  |
| 1.3 | In Verkehrsflächen der Bauklasse VI. |  |  |  |  |
| 1.4 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |
| 1.5 | In Verkehrsflächen für ländl. Wege. |  |  |  |  |
| 1.6 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |
| 3.1 | Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchstens 5 M.-% Feinanteile |  |  |  |  |
| 3.2 | Feinanteil... |  |  |  |  |
| 4.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 % |  |  |  |  |
| 4.2 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %. |  |  |  |  |
| 4.3 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.4 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.5 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.6 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 % und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.7 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.8 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. |  |  |  |  |
|  | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |
| 5.1 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |
| 5.2 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |
| 6.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |
| 7.1 | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. |  |  |  |  |
| 7.2 | Abgerechnet wird ... |  |  |  |  |

| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frostschutzschichten |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |
|  | FROSTSCHUTZSCHICHTEN |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen |  |  |  |  |
|  | Frostschutzschicht herstellen. | 1,000 | t | ............ | ............ |
| 1.1 | In Verkehrsflächen der Bauklassen III bis IV. |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen der Bauklasse V. |  |  |  |  |
| 1.3 | In Verkehrsflächen der Bauklasse VI. |  |  |  |  |
| 1.4 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |
| 1.5 | In Verkehrsflächen für ländl. Wege. |  |  |  |  |
| 1.6 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |
| 3.1 | Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchstens 5 M.-% Feinanteile |  |  |  |  |
| 3.2 | Feinanteil... |  |  |  |  |
| 4.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % |  |  |  |  |
| 4.2 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.3 | Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.4 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 %. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.5 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN/m2. |  |  |  |  |
| 4.6 | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |
| 5.1 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |
| 5.2 | Zum Profilausgleich |  |  |  |  |
| 5.3 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |
| 6.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |
| 7.1 | Abgerechnet wird nach Wiegescheinen |  |  |  |  |
| 7.2 | Abgerechnet wird ... |  |  |  |  |

| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schottertragschicht |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |  |
| 1.1 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |

| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schottertragschicht |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen. | 1,000 | m2 | ............ | ............ |  |
| 1.1 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Einbaudicke = 15 cm |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Einbaudicke = 20 cm |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Einbaudicke = 30 cm |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Einbaudicke = 40 cm |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |

| Straßenoberbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schottertragschicht |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | KIES- UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen |  |  |  |  |  |
|  | Schottertragschicht herstellen. | 1,000 | t | ............ | ............ |  |
| 1.1 | In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | In Verkehrsflächen mit leichter Beanspruchung. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Baustoffgemisch 0/32. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Verdichtungsgrad / Verformungsmodul ... |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Einbaudicke nach Unterlagen des AG. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Zum Profilausgleich |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Einbaudicke ... |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Baustoffgemisch = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |

| Erdbau |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Straßenunterbau |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  |  | BODENBEWEGUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | Material liefern und einbauen |  |  |  |  |  |
|  |  | Material liefern, profilgerecht einbauen und verdichten. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |  |
| 1.1 |  | Material = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Einbaustelle = Auftragsbereich |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Einbaustelle = Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten Bodens und Abbruch von baulichen Anlagen oder Gebäuden entstanden sind |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Einbaustelle = Bauwerksbereich |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Einbaustelle = ... |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen, abzüglich der innerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach Abtragsprofilen ermittelten Mengen (ohne Berücksichtigung eines Verdichtungsfaktors). |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen, abzüglich der innerhalb der Baustelle gewonnener, eingebauter und nach Abtragsprofilen ermittelten Mengen. Lagerungsdichten als Dichten des feuchten Bodens im Auf- u. Abtrag berücksichtigen. |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug. Nur bei geringen Mengen |  |  |  |  |  |

| Erdbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodenverbesserung / Bodenverfestigung |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | BODENBEWEGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Untergrundverbesserung durchführen |  |  |  |  |  |
|  | Untergrundverbesserung durchführen. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |  |
| 1.1 | Material in Auskofferung einbauen und verdichten. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einschlagen. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einrütteln. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einschlagen oder einrütteln. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Material = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Material liefern. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Material, innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG gelagert, laden. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Material lösen. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Aufkofferungssohle. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen an der Entnahmestelle. |  |  |  |  |  |

| Erdbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodenverbesserung / Bodenverfestigung |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | BODENBEWEGUNG |  |  |  |  |  |
|  | Untergrundverbesserung durchführen |  |  |  |  |  |
|  | Untergrundverbesserung durchführen. Material liefern. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |  |
| 1.1 | Material in Auskofferung einbauen und verdichten. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einschlagen. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einrütteln. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Material in nicht genügend tragfähigen Boden einschlagen oder einrütteln. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Material = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |

| Erdbau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodenverbesserung / Bodenverfestigung |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | Einheitspreis [€] | Gesamtbetrag [€] |  |
|  | BAUWERKSHINTERFÜLLUNG |  |  |  |  |  |
| m³ | Mat. Lief., als BW-Hinterfüll. einb. |  |  |  |  |  |
|  | Material liefern und als Bauwerkshinterfüllung einbauen und verdichten. | 1,000 | m³ | ............ | ............ |  |
| 1.1 | Hinterfüllung für Stützwand. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Hinterfüllung für ... |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Material = granova oder gleichwertig. HMV-Asche für die Verwendung außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutz- u. Überschwemmungsgebieten und außerhalb hydrogeologisch sensitiver Gebiete. Mindestabstand von Planum zum höchsten Grundwasserstand von 1m. Mindestabstand zu korrosionsanfälligen Bauten von 0,5m. Einsatz unter wasserundurchlässiger Deckschicht. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Abgerechnet wird nach Zeichnung. |  |  |  |  |  |